АННОТАЦИЯ

Диссертации Жарылкасын Перизат Муратовны на тему «Разработка технологии изготовления термостойких композиционных материалов с применением отходов нефтедобычи Тенгизского месторождения», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

Актуальность темы исследования.

Устойчивое развитие нефтегазовой промышленности неразрывно связано с задачами эффективного управления побочными продуктами, образующимися при добыче и переработке углеводородного сырья, снижения их воздействия на окружающую среду и повторного вовлечения в производственный оборот в качестве вторичного сырья. При переработке нефтегазового сырья с высоким содержанием сероводорода образуются значительные объемы элементной серы. В условиях Тенгизского месторождения данная проблема приобретает особую значимость в связи с высоким содержанием серосодержащих соединений в добываемом углеводородном сырье и постоянным образованием серы в качестве производственного потока.

Длительное хранение значительных объемов элементной серы связано с использованием производственных территорий и потенциальным долгосрочным воздействием на окружающую среду. В связи с этим серу, образующуюся на Тенгизском месторождении, важно рассматривать не только как объект хранения или товарный продукт, но и как ресурсное сырье, пригодное для переработки. Повторное вовлечение серы в производственный оборот позволяет не только сократить объемы ее накопления, но и сформировать возможности для замещения первичных ресурсов и получения материалов с более высокой добавленной стоимостью. В диссертации основное преимущество переработки серы также рассматривается с позиции ее перехода из объекта хранения в материальный ресурс.

Одним из перспективных направлений эффективного использования элементной серы является получение полимерного продукта путем целенаправленного изменения ее структурного состояния и последующее применение полученного продукта в производстве резинотехнических материалов. Сера является одним из основных компонентов вулканизующей системы при вулканизации каучуков. Вместе с тем миграция обычной кристаллической серы в резиновой смеси и ее кристаллизация на поверхности создают определенные технологические ограничения. Поведение полимерной, в том числе нерастворимой, серы в каучуковой матрице отличается от поведения кристаллической серы и позволяет снизить миграцию серы и ее кристаллизацию на поверхности на стадии до вулканизации.

В настоящее время накоплен значительный объем научных результатов в области закономерностей полимеризации элементной серы, стабильности нерастворимой серы и ее применения в резиновых композициях. Вместе с тем анализ литературных данных показал, что указанные вопросы во многих исследованиях рассматриваются раздельно. Для конкретного сырья – элементной серы Тенгизского месторождения – недостаточно систематизирована взаимосвязь между свойствами исходного сырья, условиями его перевода в полимерное состояние, структурными и термическими характеристиками полученного продукта и его влиянием на свойства резиновых композиций.

В связи с этим комплексное исследование, охватывающее взаимосвязанные этапы от определения свойств исходной Тенгизской серы, ее полимерной модификации, формирования структуры и свойств полученного продукта до его применения в резиновых композициях и оценки характеристик готовых вулканизатов, является актуальным в научном и практическом отношении. Такой подход позволяет рассматривать Тенгизскую серу не только как накапливающийся побочный продукт, но и как вторичное сырье для получения функционального компонента резинотехнических материалов.

Объекты исследования.

Объектом исследования являлась элементная сера, получаемая при переработке нефтегазового сырья на Тенгизском месторождении. Выбор исходного сырья обусловлен его образованием в промышленных объемах, высоким содержанием серы и возможностью ее использования в качестве функционального компонента при производстве резинотехнических материалов.

На начальном этапе экспериментальных исследований были определены физико-химические характеристики серы Тенгизского месторождения. Исследованы химический состав исходного образца, содержание основных и примесных компонентов, а также его структурные особенности. Полученные результаты использовались в качестве исходных данных для оценки пригодности серы к полимерной модификации и последующего сопоставления свойств исходного и полученного продуктов.

Цель исследования

Разработка научно-технологических основ полимерной модификации элементной серы, образующейся на Тенгизском месторождении, и обоснование возможности эффективного применения полученной полимерной серы в качестве вулканизующего компонента в резиновых композициях.

Задачи исследования

- Исследовать свойства элементной серы, образующейся на Тенгизском месторождении, особенности ее накопления и хранения, а также обосновать научные предпосылки ее эффективного использования посредством полимерной модификации.

- Исследовать процесс полимерной модификации Тенгизской серы и определить структурные и термические свойства полученной полимерной серы.

- Определить влияние полимерной серы на процесс вулканизации резиновых композиций и физико-механические свойства вулканизатов, а также обосновать ее рациональное содержание.

- Разработать технологическую схему полимерной модификации Тенгизской серы и применения полученного продукта в резиновом производстве, обосновать основные технологические параметры процесса и материальный баланс.

- Оценить экологическую и ресурсную эффективность предлагаемого технологического решения и разработать рекомендации по его применению в производственных условиях.

Научная новизна исследования:

Научно обоснована взаимосвязь между исходными физико-химическими свойствами элементной серы, образующейся на Тенгизском месторождении, условиями ее полимерной модификации, структурными и термическими характеристиками полученной полимерной серы и ее функциональными свойствами в резиновых композициях, а также определены технологические параметры эффективного применения полимерной серы в качестве вулканизующего компонента.

Практическая значимость работы:

Практическая значимость исследования определяется обоснованием возможности применения элементной серы, образующейся на Тенгизском месторождении, после ее полимерной модификации в качестве вулканизующего компонента при производстве резинотехнических материалов.

В исследованной протекторной резиновой композиции замена 1,8 массовой части технической серы в расчете на 100 массовых частей каучука в эталонной рецептуре на 1,3 массовой части полимерной серы позволила снизить рецептурное содержание вулканизующего агента на 27,8 %. При этом снижение содержания серы не сопровождалось существенным ухудшением основных физико-механических свойств готового вулканизата.

В составе с 1,3 массовой части полимерной серы условная прочность при растяжении составила 20,8 МПа, условное напряжение при 300 %-ном удлинении – 8,6 МПа, относительное удлинение при разрыве – 644 %, сопротивление разрыву – 68 кН/м.

На основании полученных результатов разработано технологическое направление, включающее подготовку исходной Тенгизской серы, ее полимерную модификацию, введение полученного продукта в резиновую смесь и последующую вулканизацию. Применение полимерной серы в резиновой композиции в качестве вулканизующего агента, заменяющего техническую серу, позволяет снизить ее рецептурный расход при сохранении основных эксплуатационных свойств вулканизата.

Предлагаемый подход позволяет рассматривать элементную серу, образующуюся на Тенгизском месторождении, не только как традиционный объект хранения, но и как вторичное ресурсное сырье, пригодное для использования в производстве резинотехнических материалов. Практическое применение предлагаемого подхода основывается на формировании дополнительного направления вовлечения серы в производственный оборот, поэтапном сокращении объемов серы, предназначенных для длительного хранения, и повышении ее функциональной ценности.

Связь с планом научно-исследовательских работ.

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта BR24992882 «Разработка новых технологий по переработке техногенных отходов с улучшением экологической обстановки в регионе» Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Основные положения, выносимые на защиту:

- закономерности взаимосвязи физико-химических свойств элементной серы, образующейся на Тенгизском месторождении, с возможностью ее полимерной модификации, а также научное обоснование ее переработки в качестве вторичного ресурсного сырья с учетом особенностей накопления и хранения;

- основные технологические параметры процесса полимерной модификации Тенгизской серы и закономерности их влияния на структурные, физико-химические и термические свойства получаемой полимерной серы;

- закономерности влияния полимерной серы на процесс вулканизации резиновых композиций и ее рациональное содержание, обеспечивающее эффективное применение в качестве вулканизующего компонента, заменяющего техническую серу;

- закономерности формирования физико-механических свойств резиновых вулканизатов, полученных с использованием полимерной серы;

- технологическая схема процесса полимерной модификации Тенгизской серы и применения полученной полимерной серы в резиновых композициях, основные технологические параметры и материальный баланс процесса, а также результаты оценки ресурсной и экологической эффективности предлагаемого технологического решения.

Личный вклад докторанта. Заключается в непосредственном участии при обобщении и анализе литературного и патентного материалов по теме диссертационного исследования, выборе методов анализа, проведении теоретических и экспериментальных исследований и опытных испытаний. Основные результаты и гипотезы диссертации представлены и обсуждены на следующих международных и республиканских научных конференциях и научных сборниках: Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова. Международная научно-практическая конференция «Сто конкретных шагов. Современное государство для всех» - стратегический путь индустриально-инновационного развития страны (Шымкент, 2015); «Еuropean research: innovation in science, education and technology» XV International scientific and practical conference. European research (London. United Kingdom, 2016); Известия Национальной Академии Наук РК. Серия «Химия и технология» (Алматы, 2016); News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences (Almaty, 2016); News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences (Almaty, 2017); International Journal of Engineering Research and Technology (Индия, 2020); Ecological Engineering & Environmental Technology (Польша, 2021); «Жалпы ғылым мен білімнің жаршысы» Республикалық ғылыми журналы (Астана, 2022); «Жалпы ғылым мен білімнің жаршысы» Республикалық ғылыми журналы (Астана, 2023).

Во время прохождения научной стажировки в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (Технический университет), работа выполнялась на кафедре «Инженерная защита окружающей среды» и получила положительную оценку.

Публикаций по теме работы. Полученные научные результаты по диссертационной работе составили 9 научных трудов, в том числе: 1 статья в изданиях, входящих перечень, рекомендованных комитетом по обеспечению качества в области науки и высшего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, 4 статьи в журналах, входящих в международную базу Scopus и 4 статей в международных и республиканских конференциях и научных сборниках. Получен патент Республики Казахстан №2980 на полезную модель.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 117 страниц и включает 15 рисунка, 27 таблиц. Список использованной литературы составляет 80 литературы. Содержание диссертационной работы состоит из введения, литературного обзора, материалов и методов исследования, результатов исследования, их обсуждения и заключения.